Technická specifikace předmětu zakázky

Nabízené materiály pro jednotlivé položky musí splňovat základní technické specifikace a požadavky uvedené níže:

- katétr musí být polyuretanový s měkčeným traumatickým koncem

- katétr musí být zaváděn Seldingerovou metodou

- katétr i zaváděcí drát musí mít na svém povrchu značky, které umožňují posouzení hloubky jejich zavedení

- katétr musí být rentgenkontrasní

- vícelumenný katétr má centrální a boční otvory na distálním konci

- jednotlivé hub katétru jsou barevně kódované

- katétr musí mít na každém lumenu svorku

- zaváděcí drát musí být uložený v podavači, a tudíž ho lze obsluhovat jednou rukou

- zaváděcí drát musí splňovat normu ČSN EN ISO 11070, musí být ze slitiny titanu a vysoce odolný proti zalomení

- katétr musí splňovat všechny požadavky pro provedení bezpečného lékařského zákroku

- s katétrem se musí snadno manipulovat

- součástí pro zavedení katétru musí být:

- klemování a injekční porty

- zaváděcí drát s jedním flexibilním koncem „J“ a druhým přímým koncem

- fixace katétru, pro délky 20 a 30 cm pohyblivá

- kovová punkční jehla s katétrem

- injekční stříkačka 5 ml

- pružný ne příliš měkký dilatátor s traumatickým koncem

- set musí být sterilní, určený k jednorázovému použití

- pro část 2 veřejné zakázky – centrální žilní katétry pro dospělé s antibakteriálním krytím:

- zavedení zaváděcího drátu musí být možné provést bez nutnosti rozpojit jehlu a stříkačku

Všechny uvedené parametry jsou závazné.